大规格内盒用户需求

| URS条款号 | 要求内容 | 重要/一般 |
| --- | --- | --- |
|  | 供货：生产厂家年产能应＞150万个。确保在接收到订单计划后10日内向本公司完成供货。要求送货上门，负责货物的运输和卸货至需方指定位置 | 重要 |
|  | 外观：表面清洁，切边刀口光洁无毛、不允许有缺口、缺角、毛刺、扭歪等缺陷；盒体方正，摇盖经开，合180°往复8次，观盒面层和里层没有裂缝。盒子切边的刀口光洁无毛刺，覆亚光膜处无气泡，烫UV处无明显气泡。外观不合格率小于万分之一。 | 重要 |
|  | 材质：350g+350g白卡对裱、哑膜、二维码。尺寸：符合设计稿或签样稿的规定，长×宽×高误差限度：±1mm。具体参数见附件1。 | 重要 |
|  | 文字与颜色：印刷的文字内容、颜色与设计稿或签样稿相符，字体整齐清晰，不得有斑污歪斜现象，彩画色块分明，图案清晰。 | 重要 |
|  | 二维码：二维码线条清晰，尺寸大小与设计稿或签样稿相符，二维码扫描仪能够正常读取。 | 重要 |
|  | 适用性：内盒印刷好后，码放、装叠能够满足车间自动包装线自动开盒要求。 | 重要 |

附件1

| 产品种类 | 规格mm | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 疫苗内盒 | 247.5*100*100 | 350g+350g白卡对裱、哑膜、二维码 |
|  | 330*137*133 | 350g+350g白卡对裱、哑膜、二维码 |